光在复折射率介质界面的反射与折射

张秋长，罗天舒，黄利元，马晓晶，王铭鸿，林祥云

（厦门大学嘉庚学院 漳州龙海 363105）

摘  要：通过研究光在复折射率介质中的传播，获得光波在复折射率介质中传播和衰减的有效折射率和的表达式，它们的值由介质的复折射率、等幅面和等相面的单位矢量和之间的夹角决定；折射边的有效折射率除了与折射边的复折射率有关外，还与入射光的入射角和入射介质的有效折射率有关。根据光的传播表达式，分别运用相应的Snell定律，获得了光在两复折射率介质界面的Fresnel公式, 可知反射和透射系数与入射角、吸收性介质的复折射率有关，而且与入射光两单位矢量之间的夹角有关，并将Fresnel公式推广至任意两界面组合的情况下。

关键词： 几何光学；复折射率；光传输 ；菲涅耳公式

中图法分类号： O435          文献标识码： A

The Reflection and Refraction of Light at Absorbing Medium Interface

ZHANG Qiuzhang,  LUO Tianshu, Huang Liyuan, MA Xiaojing, Wang Minghong, Lin Xiangyun

(Xiamen University Tan Kah Kee College, Zhangzhou 363105)

Abstract：The light propagation within an absorbing medium are studied, the light propagation and attenuation effective refractive indices andhave been obtained, their values depend not only on the complex refractive index but also on the angle between the planes of constant phase and of constant amplitude. But the effective refractive indices of refraction medium depend on the refractive index of the refracted medium and the parameters of incident wave. With the expression for the light propagation, using the corresponding boundary conditions, the Fresnel formula of the light through the interface of two absorbing medium have been obtained. This work can be applied to the interface of the media, wherein either/both of them is/are absorbing or transparent.

Keywords：Geometric optics; complex refractive index; light propagation; Fresnel formula

OCIS codes：260.2110，120.5700, 120.5710，080.1510

Snell和Descartes发现当光穿越由不同介质组成的界面时会发生折射，并总结出了Snell折射定律[1]，成为现代光学原理的重要基础。该定律被广泛应用于理解光在透明介质中的传播规律。许多学者对光在透明介质层的反射、折射进行了广泛的研究[2~4]，而在研究复折射率介质界面的反射和折射时，较广泛的处理方法是将复折射率和复角代替透明介质公式中相应的参数[5~7]，但当被扩展和应用于强的吸收材料，如金属时，这一问题至今仍未能被很好地认识和理解。用复折射率和复角代替透明介质各项公式中相应的参数具有一定的局限性[8,9]。

在对光散射几何光学近似研究过程中[10~17]，发现它能够克服Mie理论计算大颗粒散射振幅耗时的缺点，但也存在计算吸收性颗粒中光的传播路径和菲涅尔系数的困难。 有研究者通过引入有效折射率[18,19]，给出了复折射率介质中菲涅耳系数的计算公式；也有研究者将吸收颗粒里的非均匀波近似看作均匀波，给出了弱吸收颗粒近似计算的结果，但对于吸收性稍微强的颗粒、以及强的吸收性颗粒，这种近似不再成立[16，20]。

本文研究了光在两复折射率介质界面的反射、折射规律，推导出了光通过两复折射率介质边界时的Fresnel公式，并将公式推广至任意组合界面情况下的Fresnel公式。

１ 光在吸收性介质中的传播

光在复折射率介质中的传播如图１所示，，假设等幅面和等相面的单位矢量分别为和，两单位矢量之间的夹角为。把平面电磁波，代人麦克斯韦方程，可以得到光波在复折射率介质中满足如下方程 [21,22]：

(1)

(2)

其中为等效复介电常数，为介电常数，为磁导率, 为电导率，，为真空中的波矢，为复折射率介质中的复波矢，其中，分别为波的相位常数（反映波的传播情况）和衰减常数（反映波的振幅变化），复折射率介质的复折射率，由此可知复折射率的实部和虚部表示如下:

(3)

图１. 光在复折射率介质中的传播

Fig. １ Light propagation in absorbing media.

相位常数、衰减常数与复折射率的实部、虚部之间的关系如下：

(4)

经计算可得：

(5)

将参数、看作光在复折射率介质中传播和衰减的有效折射率，它们的大小不但与复折射率有关，还与等相面和等幅面的夹角有关。根据式（5），复折射率介质中的光波也可表示为

(6)

将式（6）代入式（1）可得

(7)

如果，或者，则此时为均匀光波。

2光在两复折射率介质界面的反射与折射

设光在复折射率为和的两复折射率介质界面发生反射和折射，入射波，，为简便起见，考虑入射波的等幅面单位矢量和等相面单位矢量均在入射面yz平面内，如图２所示．入射角为，为z轴和的夹角，两单位矢量之间的夹角。

图２  光通过两复折射率介质界面的反射与折射

Fig.２  Reflection and refraction of the light through the absorbing medium interface

反射波和折射波表示为如下（分别表示反射和折射边），

（8）

（9）

根据相位的连续性条件可知，反射波和折射波的等幅面单位矢量和等相面单位矢量也均在入射面yz平面内， 、分别为反射角、折射角，反射波和折射波的两单位矢量之间的夹角分别为、。如图2所示。并且存在：

（10）

（11）

结合（5）式，可得：

（12）

由上式可知，有效折射率除了与折射边的复折射率介质的复折射率有关，而且与入射光的入射角和入射光的有效折射率有关。

3  吸收性介质边界上的Fresnel公式

在复折射率介质中电磁波不是横波，因此将电磁波分成TE波和TM波。

- TE波的Fresnel公式：

对于TE波，电矢量只存在x分量。

（13）

磁矢量则包含在入射面内，因此在边界上的连续性条件为：

（14）

将式（13）代入式（14）可得

（15）

由此可得电矢量的反射率和透过率：

（16）

- TM波的Fresnel公式：

对于TM波，磁矢量只存在x分量。

（17）

电矢量则包含在入射面内，因此在边界上的连续性条件为：

（18）

将式（17）代入式（18）可得

（19）

由此可得磁矢量的反射率和透过率：

（20）

- 特例1：透明介质－透明介质界面上的Fresnel公式

当两介质均为透明介质时，有效折射率为，光波此时在介质中为横波。假定介质的相对磁导率为1(光学介质)。则公式（16）、（20）简化为

（21）

（22）

利用横波的电磁量之间关系，可得

（23）

与M. Born和E. Wolf所著的光学原理书上结果一致。

- 特例2：透明介质－复折射率介质界面上的Fresnel公式

当入射介质为非吸收性、透射介质为吸收性时，入射介质中电磁波为平面波。假定介质的相对磁导率为1(光学介质)。则公式（16）、（20）简化为

（24）

- 特例3：复折射率介质－透明介质界面上的Fresnel公式

当入射介质为吸收性、透射介质为非吸收性时，且假定介质的相对磁导率为1(光学介质)。由于吸收性介质中光波的相位波矢与衰减波矢在界面上同时存在切向分量，折射后的波为非均匀平面波，可得介质中折射波的相位常数和衰减常数满足如下关系：

（25）

此时折射波的衰减波矢并不等于零，根据边界条件同理可得：

（26）

则（16）和（20）式简化为

（27）

若入射光波在吸收性介质中是均匀波时，则

（28）

则上式可进一步化简为：

（29）

对于入射介质为吸收性、透射介质为非吸收性的情况，此时折射光波是非均匀波，因此不能只是简单的将代入公式进行简化。

4 结  论

光波在复折射率介质中传播和衰减的有效折射率和由介质的复折射率、等幅面和等相面的单位矢量和之间的夹角决定。根据光的传播表达式，传播和衰减方向分别运用相应的Snell定律，即在复折射率介质界面Snell定律可表示成两组实数形式。折射边的有效折射率除了与折射边的复折射率有关外，还与入射光的入射角和入射介质的有效折射率有关。并获得了光在两复折射率介质界面的Fresnel公式，并将Fresnel公式推广至任意两界面组合的情况下。

参考文献

[1] Shirley J W. An early experimental determination of Snell’s law [J]. American Journal of Physics, 1951, 19(9): 507-508.

[2] 姚启钧. 光学教程[M]. 3版. 北京：高等教育出版社，2002.

YAO Q J. Optics tutorial[M]. 3rd ed. Beijing: Higher Education Press, 2002. (in Chinese)

[3] 赵凯华，钟锡华. 光学[M] .北京：北京大学出版社，2003.

ZHAO K H, ZHONG X H. Optics[M]. Beijing: Peking University Press, 2003. (in Chinese)

[4] CHIU M H, LEE J Y, SU D C. Refractive-index measurement based on the effects of total internal reflection and the uses of heterodyne interferometry[J]. Applied Optics, 1997, 36(13): 2936-2939.

[5] 陈强华，罗会甫，王素梅，等. 基于表面等离子体共振和双频激光干涉相位测量的空气折射率测量[J]. 中国激光，2013，40（1）：180-186.

CHEN Q H, LUO H F, WANG S M, et al. Measurement of air refractive index based on surface plasmon resonance and phase detection by dual-frequency laser interferometry[J]. Chinese Journal of Lasers, 2013, 40(1): 180-186. (in Chinese）

[6] 马利祥，李范鸣，牛继勇，等. 基于复折射率的偏振模型及其应用[J]. 激光与红外，2013，43（10）：1138-1141.

MA L X, LI F M, NIU J Y, et al. Polarization model based on complex refractive index and its applications[J]. Laser & Infrared, 2013, 43(10): 1138-1141. (in Chinese）

[7] CHIU M H, LEE J Y, SU D C. Complex refractive-index measurement based on Fresnel’s equations and the uses of heterodyne interferometry[J]. Applied Optics, 1999, 38(19): 4047-4052.

[8] 顾闻，邬云骅，陈岳瑞，等. 光在金属界面的传输特性研究[J]. 红外与毫米波学报，2009，28（1）：31-34.

GU W, WU Y H, CHEN Y R, et al. Study on the properties of light propagation at the metal interface[J]. Journal of Infrared and Millimeter Waves, 2009, 28(1): 31-34. (in Chinese)

[9] 张秋长. 光在金属界面传播的实折射角计算[J]. 厦门大学学报（自然科学版），2015，54（2）：242-246.

ZHANG Q Z．The refraction angle of light propagation at absorbing media interface[J]. Journal of Xiamen University (Natural Science), 2015, 54(2): 242-246. (in Chinese)

[10] Davis G. E. Scattering of light by an air bubble in water [J]. Journal of the Optical Soc. Am. 1955, 45(7): 572-581.

[11] Van de Hulst H. C. Light scattering by small particles [M]. New York: John Wiley & Sons. 1957.

[12] Hovenac E A. Calculation of far-field scattering from nonspherical particles using a geometrical optics approach[J]. Appl. Opt. 1991(30):4739-4746.

[13] Aden A L, Kerker M. Scattering of electromagnetic waves by two concentric spheres [J]. J. Appl. Phys. 1951,22: 1242-1246.

[14] Li X Zh, Han X 'e, Li R X, et al. Geometrical-optics approximation of forward scattering by gradient-index spheres [J]. Applied Optics. 2007 46(22): 5241-5247.

[15] Xu F, Ren K F, and Cai X sh. Extension of geometrical-optics approximation to on-axis Gaussian beam scattering.I.By a spherical particle [J]. Applied Optics, 2006, 45(20): 4990-4999.

[16] 徐峰, 蔡小舒, 沈嘉祺. 米氏理论的近似及在粒度测量中的应用[J]. 光学学报, 2003, 23(12): 1464-1469.

Xu Feng, Cai Xiaoshu, Shen, Jiaqi. Geometric Approximation of Light Scattering in Arbitrary Diffraction Regime for Absorbing Particles:Application in Laser Particle Sizing[J]. ACTA OPTICA SINICA, 2003, 23(12): 1464-1469. (in Chinese）.

[17] He H, Li W, Zhang X, et al. Light scattering by a spheroidal bubble with geometrical optics approximation[J]. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2012, 113(12): 1467-1475.

[18] Yang P and Liou K. N. Light scattering by hexagonal ice crystals: comparison of finite-difference time domain and geometric optics models [J]. J. Opt. Soc. Am. A, 1995,12(1): 162-176.

[19] Yang P and Liou K. N. Effective refractive index for determining ray propagation in an absorbing dielectric particle[J]. J. Quantum Spec. Rad. Trans. 2009,110, 300-306.

[20] Xu F, Cai X Sh, Ren K F. Geometrical optics approximation of forward scattering by coated particles [J]. Appl. Opt. 2004, 43, 1870-1879.

[21]马科斯·玻恩，埃米尔·沃耳夫. 光学原理（第五版）[M]. 杨葭荪，译. 北京：科学出版社，1978.

BORN M, WOLF E. Principles of optics (5th Edition)[M]. Translated by YANG X S. Beijing: Science Press, 1978. (in Chinese）

[22]郭硕鸿.电动力学(第二版)[M]. 北京:高等教育出版社,1997.

GUO S H. Electrodynamics[M]. 2th ed. Beijing: Higher Education Press, 1997. (in Chinese)

# Footnotes

作者简介：罗天舒（1979—），女，讲师，主要研究方向：光学测量.

通讯作者：张秋长（1984—），男，实验师，主要研究方向：光学测量.